Loctite Frekote WOLO

Nový název produktu: Loctite Frekote WOLO
Původní název: Zachován pod stejným označením
Hlavní funkce: Loctite Frekote WOLO je jedinečný polymerní separační prostředek, který se vyznačuje snadnou aplikací, rychlým schnutím a poskytuje opakovanou separaci s vysokým leskem.

Výhody:

- Snadná aplikace: Produkt se aplikuje velmi jednoduše pomocí utěrky nebo štětce.

- Vícenásobná separace: Zajišťuje opakovanou separaci při více výrobních cyklech bez nutnosti častého opětovného nanášení.

- Vysoký lesk: Povrch po aplikaci je velmi lesklý, což zajišťuje kvalitní vzhled odlitého produktu.

- Rychlé schnutí: Produkt rychle schne a nevyžaduje žádné leštění po aplikaci.

Technické parametry:

- Technologie: Polymerní separační prostředek

- Chemický typ: Separační prostředek na bázi polymerů

- Vzhled: Transparentní, vytváří vysoce lesklý povrch

- Teplota aplikace: 15–35 °C

- Doba vytvrzení při pokojové teplotě: 5–10 minut

- Viskozita: Nízká, umožňuje snadnou a rovnoměrnou aplikaci

- Tepelná stabilita: Až do 280 °C, což umožňuje použití v náročných prostředích

Aplikace:

- Polyesterové pryskyřice: Loctite Frekote WOLO je ideální pro aplikace zahrnující polyesterové materiály.

- Kompozitní materiály: Je vhodný pro uvolňování formovacích dílů z kompozitních materiálů.

- Automobilový a letecký průmysl: Použití v oblastech výroby plastových a kompozitních dílů.

Typické vlastnosti:

- Před vytvrzením: Produkt se snadno aplikuje na formy pomocí hadříku. Stačí vytvořit tenký, rovnoměrný film, který rychle zaschne.

- Po vytvrzení: Produkt poskytuje vysoce lesklý povrch bez nutnosti dodatečného leštění, což zvyšuje efektivitu procesu.

Fyzikální vlastnosti:

- Odolnost vůči chemikáliím: Zajišťuje odolnost vůči většině běžně používaných polymerů a pryskyřic. Při správném použití nedochází k žádnému přenosu kontaminace.

- Tepelná stabilita: Až 280 °C, což umožňuje použití v širokém spektru teplotních podmínek​​.

LOCTITE® FREKOTE® WOLO je čirý vlhkostí vytvrzující tekutý polymerový separační prostředek, který se nastříká na povrch a nechá se odpařit. Poskytuje několik použití na jeden nátěr a dodává FRP polyesterovým částím vysoký lesk, bez leštění. Protože obsahuje i plnič forem, nevyžaduje použití plniče předem. Má čas schnutí mezi vrstvami pouze 5 min.

- nastříká se a nechá se na povrchu

- vysoký lesk

- na FRP polyesterové části

- nevyžaduje použití plniče forem

- rychlé vytvrdnutí

Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor Frekote WOLO Separátor je jedinečný polymerový separační prostředek, který rychle tvrdne a umožňuje mnohonásobnou separaci všech polyesterových pryskyřic. Nanášení a používání je jednoduché - nanese se potřením, nechá se odpařit a vznikne vysoce lesklý povrch. Není zapotřebí leštění. WOLO se nanáší čistým bavlněným hadříkem na povrch formy. Mírně vlhká vstva se vtírá do formy (10-30 sekund), až se vytvoří tenká stejnoměrná vrstva, která se nechá uschnout. · Popis : Separační prostředek · Teplota zpracování: 15 - 40 °C · Výsledný povrch : Vysoký lesk · Technika nanášení : Nátěr · Druh polymeru / elastomeru : Gel-coat, polyesterová pryskyřice · Nastříkat a nechat · Plnič pórů není nutný · Vysoký lesk dílů Frekote WOLO Separátor - Henkel - IDH: 381145 Loctite Frekote WOLO separátor IDH: 381145 Snadno se používá Pro opakovanou separaci Povrch s vysokým leskem Loctite Frekote WOLO je polymerový separační prostředek, který rychle tvrdne a umožnuje mnohonásobnou separaci všech polyesterových pryskyřic. Nanášení a používání je jednoduché – nanese se potřením a nechá se odpařit a vznikne vysoce lesklý povrch. Není zapotřebí leštění. WOLO se nanáší čistým bavlněným hadříkem na povrch formy. Mírně vlhká vrstva se vtírá do materiálu (10-30 s) až se vytvoří tenká stejnoměrná vrstva, která se nechá odpařit. Henkel - Frekote - IDH: 381145 - Katalogové číslo: FK2060L50 Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor. Loctite Frekote WOLO Separátor - 5 L Separační prostředek pro pevné a lesklé povrchy.  Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor Frekote IDH 381145 <p><strong>Loctite Frekote WOLO separátor IDH: 381145 <br /></strong></p>
<ul>
<li>Snadno se používá</li>
<li>Pro opakovanou separaci</li>
<li>Povrch s vysokým leskem</li>
</ul>
<p>Loctite Frekote WOLO je polymerový separační prostředek, který rychle tvrdne a umožñuje mnohonásobnou separaci všech polyesterových pryskyřic. Nanášení a používání je jednoduché – nanese se potřením a nechá se odpařit a vznikne vysoce lesklý povrch. Není zapotřebí leštění. WOLO se nanáší čistým bavlněným hadříkem na povrch formy. Mírně vlhká vrstva se vtírá do materiálu (10-30 s) až se vytvoří tenká stejnoměrná vrstva, která se nechá odpařit.</p>
<p><strong>Pokyny pro montáž, demontáž a čištění naleznete v technickém listu produktu. Bezpečnostní list Frekote WOLO na vyžádání.</strong></p>
<p>Henkel - Frekote - IDH: 381145 - Katalogové číslo: FK2060L50</p></br></br></br> <p><span style="color: #999999;">Chcete doručiť tovar na Slovensko? Prezrite si</span> <a title="Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor" href="https://www.lepidlatmely.sk/loctite-frekote-wolo-5-l-separator/">Loctite Frekote WOLO - 5 L separátor.</a></p> 0 Frekote WOLO Separátor je jedinečný polymerový separační prostředek, který rychle tvrdne a umožňuje mnohonásobnou separaci všech polyesterových pryskyřic. Nanášení a používání je jednoduché - nanese se potřením, nechá se odpařit a vznikne vysoce lesklý povrch. Není zapotřebí leštění. WOLO se nanáší čistým bavlněným hadříkem na povrch formy. Mírně vlhká vstva se vtírá do formy (10-30 sekund), až se vytvoří tenká stejnoměrná vrstva, která se nechá uschnout.<br />
·Popis: Separační prostředek·Teplota zpracování: 15 - 40 °C·Výsledný povrch : Vysoký lesk<br />
·Technika nanášení : Nátěr<br />
·Druh polymeru / elastomeru : Gel-coat, polyesterová pryskyřice<br />
·Nastříkat a nechat·Plnič pórů není nutný·Vysoký lesk dílůPokyny pro montáž, demontáž a čištění naleznete v technickém listu produktu. Bezpečnostní list Frekote WOLO Separátor na vyžádání.<br />
Frekote WOLO Separátor - Henkel - IDH: 381145 Separační prostředek pro pevné a lesklé povrchy.